Области применения нержавеющей стали в промышленности.

| 20Х13, 08Х13 12Х13, 25Х13Н2 | Для деталей с повышенной пластичностью, подвергающимся ударным нагрузкам. Деталей, работающих в слабоагрессивных средах. |
| --- | --- |
| 30Х13, 40Х13, 08Х18Т1 | Для деталей с повышенной твёрдостью: режущий, измерительный хирургический инструмент, клапанные пластины компрессоров т др. |
| 06ХН28МТ | Для сварных конструкций, работающих в слабоагрессивных средах (горячая фосфорная кислота, серная кислота до 10% и др.) |
| 14Х17Н2 | Для различных деталей химической и авиационной промышленности. Обладает высокими технологическими свойствами. |
| 95Х18 | Для деталей высокой твёрдости, работающих в условиях износа. |
| 08Х17Т | Рекомендуется в качестве заменителя стали 12Х18Н10Т, для конструкций не подвергающимся ударным воздействиям при температуре воздействия не ниже 200С. |
| 15Х25Т, 15Х28 | Аналогично стали 08Х17Т, но для деталей, работающих в более агрессивных средах, при температурах от -20 до 4000С (15Х28 для стаев со стеклом). |
| 20Х13Н, 4Г9, 10Х14АГ15, 10Х14Г14НЗ | Заменитель сталей 12Х18Н9, 17Х17Н9 для сварных конструкций. |
| 9Х15Н8Ю | Для высоко прочных изделий, упругих элементов - сталь 09Х15Н8Ю, для уксусно-кислотных и солевых сред. |
| 08Х17Н5М3 | Для деталей, работающих в сернокислых средах. |
| 20Х17Н2 | Для высокопрочных тяжело-нагруженных деталей, работающих на истирание и удар в слабоагрессивных средах. |
| 10Х14Г14Н4Т | Заменитель стали 12Х18Н10Т, для деталей, работающих в слабоагрессивных средах, а также при температурах до 1960С. |
| 12Х17Г9АН4, 15Х17АГ14, 03Х16Н15МЗБ | Для деталей, работающих в атмосферных условиях (заменитель стали 12Х18Н9, 12Х18Н10Т). Для сварных конструкций, работающих в кипящей фосфорной, серной, 10% уксусной кислоте. |
| 15Х18Н12С4ТЮ | Для сварных изделий, работающих в воздушных агрессивных средах, в концентрированной азотной кислоте. |
| 08Х10Н20Т2 | Не магнитная сталь для деталей, работающих в морской воде. |
| 04Х18Н10, 03Х18Н11, 03Х18Н12, 08Х18Н10, 12Х18Н9, 12Х18Н12Т, 12х18н12т, 08Х18Н12Т, | Для деталей, работающих в азотной кислоте, при повышенных температурах. |
| 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ | Для сварных конструкций в разных отраслях промышленности. Для сварных конструкций, работающих при температуре до 800С в серной кислоте различных конструкций (не рекомендуются 55% уксусная и фосфорная кислота) |